盐化现场防腐

一、地坪防腐 （蒸发）：

长18米 ×宽12.2米 — 泵基础 长2米×宽1.2米×5只

施工要求: 地面机械打磨去除旧腐蚀层,涂刷环氧树脂底料一道,刮环氧树脂胶泥砂浆5mm，滚涂环氧面漆两道。（国标色卡艳绿色）

1. 地沟防腐 （蒸发） ：

（底0.4米+ 壁0.45ｍ×2侧 ）×长72米

施工要求: 表面机械打磨去除旧腐蚀层,涂刷环氧树脂底料一道,衬环氧树脂玻纤布四布五油。

1. 电解C槽重新安装基础防腐：

清除旧防腐层，基础表面机械打磨，刷冷固环氧树脂一道，刮腻子，衬环氧树脂玻纤布四层，面积15.7\*6.2=97.34㎡（要求3月17日前完成，需要夜间施工）。