## 耐酸碱皮鞋（主要防护介质：醋酸、甲醇、乙酯）

根据新国家标准GB21148-2007《个人防护装备 安全鞋》，GB7054-86胶面防砸安全靴，以及相关检测标准，劳保鞋的主要技术规格要求如下。

要求：

1.面革拉伸性能

标准要求：经化学试剂浸渍处理，扯断强度≥17Mpa；经化学试剂浸渍处理，革面扯断伸长率20%－40%。

2.面革撕裂强度

标准要求：经化学试剂浸渍处理，革面撕裂强度≥60N/mm。

3.面革耐折牢度

标准要求：经化学试剂浸渍处理，连续屈挠20000次，革面无裂纹；松面掉浆等现象，允许死折。

4.大底拉伸性能

标准要求：经化学试剂浸渍处理，大底扯断强度≥9.8MPa；经化学试剂浸渍处理，大底扯断伸长率≥300%；经化学试剂浸渍处理与未经处理结果比较，大底扯断强度降低≤15%；经酸碱处理与未经处理结果比较，大底扯断伸长率变化≤20%。

环境温度：23℃±2℃。

5.大底硬度（邵尔A）

标准要求：经化学试剂浸渍处理，大底硬度为55－70（邵尔A，度）；经化学试剂浸渍处理与未经处理结果比较，硬度增加≤10（邵尔A，度）。环境温度：23℃±2℃；相对湿度：50%±5%

6.大底质量变化

标准要求：经化学试剂浸渍处理与未经处理结果比较，质量变化≤2%。环境温度：23℃±2℃；

7.透水性能试验

标准要求：在浸水4h内，成鞋不透水，缝线部位不应有透水现象。

8.成鞋耐磨性能

标准要求：大底磨痕长度≤12mm.环境温度：18℃-28℃。

9.成鞋剥离强度

标准要求：大底与鞋帮的剥离强度≥60N/cm 环境温度：18℃-28℃。

10.成鞋结构要求

标准要求：帮面结构；选用优质铬鞣防水革，前帮、鞋舌整片裁切；鞋帮底结构：采用模压或注塑工艺；搭扣：应采用使鞋能够迅速地脱下的结构；鞋底应有防滑花纹；每双鞋的整体质量不超过1.5kg

- 11.标识

标准要求：每只鞋的外底/内底/帮面上有牢固耐磨的标识；生产厂商、产品名称、鞋号、生产日期/批号；产品使用说明书，安全标志标识。