## 保护足趾安全鞋技术规格要求

## 根据新国家标准GB21148-2007《个人防护装备 安全鞋》，GB7054-86胶面防砸安全靴，以及相关检测标准，劳保鞋的主要技术规格要求如下。

## 一、要求：

1.成鞋鞋帮/外底结合强度（全橡胶、全聚合材料鞋除外）

标准要求：除缝合底外，结合强度≥4.0N/mm；试验中如果鞋底有撕裂现象，则结合强度≥3.0N/mm。

- 成鞋足趾保护一般要求和包头内部长度

标准要求：在不损坏的情况下，装入鞋内的保护包头应不能移动；除全橡胶和全聚合材料除外，装有内部保护包头的鞋有一层前帮衬里或鞋帮的一部分起衬里作用。此外，保护包头应有一层边缘覆盖从保护包头后部边缘开始在其下方延伸至少5mm，并在相反方向延伸至少10mm；脚趾部位的抗磨损覆盖层厚度≥1mm.鞋号为245－250安全鞋；保护包头最小内部长度应≥38mm.

- 成鞋的抗冲击性

- 标准要求：鞋号为245－250的安全鞋；在至少（200±4）J冲击能量冲击后，保护包头内的最小间距≥13.5mm.

- 成鞋的耐压力性

- 标准要求：鞋号为245－250的安全鞋；在（15±0.1）KN的压力下，保护包头内的最小间距≥13.5mm.

- 成鞋金属保护包头的耐腐蚀性

- 标准要求：腐蚀区域不应超过5处，且每处面积不应超过2.5mm2。

- 6.成鞋非金属保护包头的抗冲击性

标准要求：X号包头；非金属保护包头经过规定的温度及化学处理后，经冲击试验测定，非金属保护包头内的最小间距应≥XXmm.

7.成鞋防漏性（全橡胶、全聚合鞋）

标准要求：成鞋（靴）应没有空气泄漏。测试环境温度：23℃±2℃

8.鞋帮厚度（全橡胶、全聚合材料鞋）

标准要求：≥1.5mm(全橡胶材料）；环境温度：23℃±2℃

≥1.00mm(全聚合材料）；环境温度：23℃±2℃相对湿度：50%±10%

9.鞋帮撕裂强度(全橡胶、全聚合材料鞋除外)

标准要求：≥120N(皮革和其他材料）；≥60N（涂覆织物和纺织品）。环境温度：20℃±2℃；相对湿度：65%±5%

10.鞋帮拉伸性能

标准要求：抗张强度≥15N/mm2（剖层皮革）；环境温度：20℃±2℃；相对湿度：65%±5%。橡胶材料扯断强度≥180N；聚合材料100%定伸应力1.3-4.6 N/mm2；聚合材料扯断伸长率≥250%；环境温度：20℃±2℃；相对湿度：50%±10%。

11.鞋帮耐折性(全橡胶、全聚合材料类)

标准要求：橡胶材料类至少连续屈挠125000次，表面无裂纹；环境温度：23℃±2℃。聚合材料类至少连续屈挠150000次，表面无裂纹。低温箱内温度：-5℃±2℃

12.内底耐磨性

标准要求：非皮革类底完成摩擦400次前，不应有严重磨损。

13.鞋垫耐磨性

标准要求：完成25600转干式测试前，摩擦表面不应产生任何破洞；完成12800转湿式测试前，摩擦表面不应产生任何破洞。环境温度：23℃±2℃；相对湿度：50%±5%。

14.外底厚度

标准要求：除保护包头卷边下方区域外，鞋掌与后跟部分应有向侧边开口的花纹；直接注压、硫化或胶粘外底；厚度d1≥4mm，花纹高度d2≥2.5mm；

多层外底：厚度d1≥4mm，花纹高度d2≥2.5mm
全橡胶和全聚合材料鞋外底：厚度d1≥3mm，花纹高度d2≥4mm，厚度d3≥6mm
    15.外底撕裂强度（非皮革类）

标准要求：≥8kN/m（密度＞0.9g/cm3的材料）；≥5kN/m（密度≤0.9g/cm3的材料）；环境温度：23℃±2℃。

16.外底耐磨性

标准要求：密度≤0.9g/cm3（非皮革类鞋），相对体积磨耗量≤250mm3。
密度＞0.9g/cm3（非皮革类鞋），相对体积磨耗量≤150mm3。
相对体积磨耗量≤250mm3（全橡胶/全聚合材料鞋类）。
环境温度：23℃±2℃

17.外底耐折性

标准要求：外底连续曲挠30000次，切口增长≤4mm。

18.外底水解（聚氨酯外底/外层）

标准要求：连续曲挠150000次，切口增长≤6mm。低温箱内温度；－5℃±2℃

19.外底中间层结合强度（适用多层底）

标准要求：外层或防滑层与相邻层之间的结合强度≥4.0N/mm。试验中如果鞋底有撕裂现象，则结合强度≥3.0N/mm

- 20.鞋座区域能量吸收

标准要求：鞋底区域的能量吸收≥20J。

- 21.标识

标准要求：每只鞋（靴）的外底/内底/帮面上有牢固耐磨的标识；生产厂商、产品名称、鞋（靴）号、执行标准、生产日期/批号；产品使用说明书，安全标志标识，品种识别标识。