## 防静电安全鞋（皮鞋）

## 根据新国家标准GB21148-2007《个人防护装备 安全鞋》，GB7054-86胶面防砸安全靴，以及相关检测标准，劳保鞋的主要技术规格要求如下。

## 一、要求：

1.成鞋鞋帮/外底结合强度（全橡胶、全聚合材料鞋除外）

标准要求：除缝合底外，结合强度≥4.0N/mm；试验中如果鞋底有撕裂现象，则结合强度≥3.0N/mm。

2.成鞋防漏性（全橡胶、全聚合鞋）

标准要求：成鞋（靴）应没有空气泄漏。测试环境温度：23℃±2℃

3.鞋帮厚度（全橡胶、全聚合材料鞋）

标准要求：≥1.5mm(全橡胶材料）；环境温度：23℃±2℃

≥1.0mm(全聚合材料）；环境温度：23℃±2℃相对湿度：50%±10%

4.鞋帮撕裂强度(全橡胶、全聚合材料鞋除外)

标准要求：≥120N(皮革和其他材料）；≥60N（涂覆织物和纺织品）。环境温度：20℃±2℃；相对湿度：65%±5%

5.鞋帮拉伸性能

标准要求：抗张强度≥15N/mm2（剖层皮革）；环境温度：20℃±2℃；相对湿度：65%±5%。橡胶材料扯断强度≥180N；聚合材料100%定伸应力1.3-4.6 N/mm2；聚合材料扯断伸长率≥250%；环境温度：20℃±2℃；相对湿度：50%±10%。

6.鞋帮耐折性(全橡胶、全聚合材料类)

标准要求：橡胶材料类至少连续屈挠125000次，表面无裂纹；环境温度：23℃±2℃。聚合材料类至少连续屈挠150000次，表面无裂纹。低温箱内温度：-5℃±2℃

7.内底耐磨性

标准要求：非皮革类底完成摩擦400次前，不应有严重磨损。

8.鞋垫耐磨性

标准要求：完成25600转干式测试前，摩擦表面不应产生任何破洞；完成12800转湿式测试前，摩擦表面不应产生任何破洞。环境温度：23℃±2℃；相对湿度：50%±5%。

9.外底厚度

标准要求：厚度d1≥4mm，花纹高度d2≥2.5mm；

多层外底：厚度d1≥4mm，花纹高度d2≥2.5mm
全橡胶和全聚合材料鞋外底：厚度d1≥3mm，花纹高度d2≥4mm，厚度d3≥6mm
    10.外底撕裂强度（非皮革类）

标准要求：≥8kN/m（密度＞0.9g/cm3的材料）；≥5kN/m（密度≤0.9g/cm3的材料）；环境温度：23℃±2℃。

11.外底耐磨性

标准要求：密度≤0.9g/cm3（非皮革类鞋），相对体积磨耗量≤250mm3。
密度＞0.9g/cm3（非皮革类鞋），相对体积磨耗量≤150mm3。
相对体积磨耗量≤250mm3（全橡胶/全聚合材料鞋类）。
环境温度：23℃±2℃

12.外底耐折性

标准要求：外底连续曲挠30000次，切口增长≤4mm。

13.外底水解（聚氨酯外底/外层）

标准要求：连续曲挠150000次，切口增长≤6mm。低温箱内温度；－5℃±2℃

14.外底中间层结合强度（适用多层底）

标准要求：外层或防滑层与相邻层之间的结合强度≥4.0N/mm。试验中如果鞋底有撕裂现象，则结合强度≥3.0N/mm

15.防静电鞋电性能

标准要求：在干燥环境中调节后，100KΩ≤电阻值≤1000MΩ。

环境温度：23℃±2℃；相对湿度：30%±5%。

在潮湿环境中调节后，100KΩ≤电阻值≤1000MΩ。

环境温度：23℃±2℃；相对湿度：85%±5%。

16.鞋座区域能量吸收

标准要求：鞋座区域的能量吸收≥20J。

- 17.标识

- 每只鞋（靴）的外底/内底/帮面上牢固耐磨的标识；生产厂商、产品名称、鞋（靴）号、执行标准、生产日期/批号；鞋（靴）底应有“防静电/导电”字样；产品使用说明书，安全标志标识。