盐化事业部衬氟管道招标技术要求

- 内容

## 见EXCEL 清单

所列衬氟管道、管件的设计、制造、试验、包装及运输等应符合国家、行业相关标准与规范的最新版本适用部分的规定和要求，当下述标准之间有冲突时, 应采用其最新标准。

制造及检验标准：

法兰标准：HG20592-2009B

无缝钢管标准：GB/T8163-2018

管件：GB/T12459-2017（II）

衬塑钢管和管件选用系列：HG/T20538-2016

钢件焊接要求按HG/T20583-2011中规定

衬里钢壳设计技术规定  HG/T20678-2000

本文件仅列出管道、管件在设计、制造、检验和验收中所要遵循的主要标准和规范，未列出的相关标准和规范，也须同时满足。以上标准及相关标准中的要求与图纸中要求若有不一致之处，按较高要求执行。

二、主要设计参数及制造要求：

1．材料选择

1）管件选用20＃无缝钢管和管件，法兰选用20#钢。管道标准按无缝管GB/T8163-2018，法兰标准按HG20592-2009B（法兰等级不低于PN10)。

管件标准：GB/T12459-2017.投标方进行管线分段重新设计时，在保证整条管线尺寸要求的情况下，材料选用标准建议按照上面标准选用。

2）四氟粉材料选用浙江巨化（或山东东岳等同等档次）的PTFE悬浮细粉。

3)PTFE粉料主要指标

PTFE粉料主要指标

纯净度：      无杂质

表面密度：    278±50g/1

平均密度：    25±5μm

相对密度：    2.146（片材取样）

断裂伸长率：  347%（片材取样）

熔点：       330℃（片材取样）

2．制作要求

1） 直管与直管相连时，均采用平焊法兰连接，管道衬里的直管与法兰连接处要求圆弧过度：R≥3～5mm；管道及管件的尺寸均表示管件法兰衬里后端面间的尺寸。

2） 衬里前内外都要进行抛丸或喷砂处理，要求达到Sa2.5标准。。

3） 内衬PTFE厚度均匀，最薄处不得低于给定厚度的95%。

4） 管子及管件的坡口和焊接应符合所选用标准的规定。

5） 管径小于等于150mm的管道管件压粉的水压要不小于16Mpa。口径大于150mm的管道管件水压不小于10Mpa。

6） 衬里及密封面要求光滑，整洁。

7）外表面喷砂或抛丸处理达到Sa2.5级后，根据防腐要求做两底两中间油漆；

3 加工工艺要求

| 衬塑类别 | 加工工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PTFE加工工艺 | 采用模压烧结工艺 |  |

4. 设计制造及检验要求

4.1 负责对招标货物的设计、制造、检验、试验、包装和运输工作,确保到现场。

4.2 货物按本招标文件中指明的标准规范提出的要求进行检验和试验，在进行水压试验后，设备内表面经干燥处理且不得有任何残留物存在。

4.3 应有一套切实可行的质量控制程序，以保证产品的设计、制造、检验、试验能完全满足合同的要求。

4.4 管道材料应验收合格后方可进行制作加工，管道材料加工焊接面应光滑平整，不能有砂眼、尖角、毛刺等。制作完毕后内外都进行喷砂除锈，要求达到Sa2.5标准。内防腐面不能留有杂质、异物，应干净、平整，检验合格后再内衬防腐加工。衬里层要求延伸到法兰密封面，衬完后，采用电火花检测。

5. 技术服务

5.1技术服务将作为供货内容的一部分，包括指导安装、调试、试生产验收、培训我公司技术人员和其他技术服务。

5.2 对我公司的操作人员和维修人员进行生产、工艺、维修技术指导培训。

5.3派出合格的专业人员对我公司有关人员进行维修和操作的技术培训。

三、质量、性能保证及验收

3.1 质量保证

3.1.1投标人提供产品质量保证程序或计划，保证产品出厂合格率100%；

3.1.2投标人进行如下有关的质量检验并提供检验报告：

1）电火花检测报告：所有产品出厂必须全部通过电火花微孔探伤仪进行检测，在频率1.6×108赫兹、电压20~30KV之间，在内衬表面移动，以不超过50mm/s的速度进行扫描，不得有火花放电现象；

2）PO粉、钢材、管件、法兰等材料的化学分析和性能检测报告或产品质量合格证；

3）质保期：产品自投运验收合格之日起12 个月或到货后18个月以先到者为准。

质保期内提供无偿服务。

3.2验收

3.2.1材料应进行工厂试验和现场试验，以证实材料、工艺及性能满足所采用的标准及本规范书的要求。投标人应严格按照所采用的标准、规范制定出一套完整的检验、试验和验收试验的项目、步骤及验收准则，并应以书面的形式随报价书提交我公司，以供我公司审阅并提出意见。

6.2.2 验收试验工作在材料使用现场并在买方代表的指导和监督下进行

6.2.3各效验、试验阶段完成后，应向我公司提交检验或试验报告。

6.2.4买卖双方对管道进行满负荷连续72小时性能考核，考核结果必须达到性能保证指标。

四、售后服务

1、中标单位应派合格的具有专业技术的现场技术服务人员，履行货物的检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验；在安装和调试前，向我公司技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法；对重要工序，进行确认和签证；

2、为使设备能正常安装和运行，中标单位应提供设备操作、维护、一般故障排除等方面的技术培训。培训内容、进度要求应按我公司项目进度确定；

3、提供与设备相关的安装、施工设计等方面的服务；

4、中标单位提供设备有关的设计、制造、监造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行维护和维修等标准。标准应符合国家、行业或国际有关规定。

5、中标单位应严格按照有关标准，技术要求，技术规范和图纸进行生产和检验，以确保产品质量达到我公司生产的要求，所制作产品质量在设备质保期内出现质量问题由中标单位负责。