盐化事业部衬塑(PO)管道、管件年度框架招标技术文件

- 文件内容

钢衬PO管道管件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 衬里厚度（PO) | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衬塑直管 | DN400 PN16 4000mm/根 | 6mm | 根 | 2 | 密封面到密封面净尺寸，单边活套 |
| 2 | 衬塑直管 | DN400 PN16 3990mm/根 | 6mm | 根 | 1 | 密封面到密封面净尺寸，单边活套 |
| 3 | 衬塑直管 | DN400 PN16 2990mm/根 | 6mm | 根 | 1 | 密封面到密封面净尺寸，单边活套 |
| 4 | 衬塑正三通 | DN400 PN16 L=700mm*130mm | 6mm | 只 | 1 | 三边活套 |
| 5 | 衬塑管 | Ф159*0.3m 内衬5mmPO | 5mm | 根 | 2 |  |
| 6 | 衬塑管 | Ф159*0.4米 内衬5mmPO | 5mm | 根 | 2 |  |
| 7 | 衬塑管 | 异径管DN50x32 内衬3.5mmPO | 3.5mm | 只 | 2 |  |

所列衬塑管道、管件的设计、制造、试验、包装及运输等应符合国家、行业相关标准与规范的最新版本适用部分的规定和要求，当下述标准之间有冲突时, 应采用其最新标准。

制造及检验标准：

法兰标准：HG20592-2009B

无缝钢管标准：GB/T8163-2018

管件：GB/T12459-2017（II）

衬塑钢管和管件选用系列：HG/T20538-2016

钢件焊接要求按HG/T20583-2011中规定

衬里钢壳设计技术规定  HG/T20678-2000

本文件仅列出管道、管件在设计、制造、检验和验收中所要遵循的主要标准和规范，未列出的相关标准和规范，也须同时满足。以上标准及相关标准中的要求与图纸中要求若有不一致之处，按较高要求执行。

二、主要设计参数及制造要求：

1．材料选择

1）管件选用20＃无缝钢管和管件，法兰选用20#钢。管道标准按无缝管GB/T8163-2018，法兰标准按HG20592-2009B（法兰等级不低于PN10)。管件标准：GB/T12459-2017.投标方进行管线分段重新设计时，在保证整条管线尺寸要求的情况下，材料选用标准建议按照上面标准选用。

2）衬塑方式为热塑旋转一次成型工艺，粉材料选用聚烯烃(PO)粉沫。

3)PO粉料主要指标

纯净度：      无杂质

表面密度：    480±50g/m³

平均密度：    12±5μm

相对密度：    0·923

断裂伸长率：  130%

熔点：       115℃

工作温度:  -20--85℃

2．制作要求

1） 直管与直管相连时，均采用平焊法兰连接，管道衬里的直管与法兰连接处要求圆弧过度：R≥3～5mm；管道及管件的尺寸均表示管件法兰衬里后端面间的尺寸。

2） 衬里前内外都要进行抛丸或喷砂处理，要求达到Sa2.5标准。。

3） 内衬PO厚度均匀，最薄处不得低于给定厚度。

4） 管子及管件的坡口和焊接应符合所选用标准的规定。

5） 衬里及密封面要求光滑，整洁。

6）外表面喷砂或抛丸处理后，根据防腐要求做两底两中间油漆。

3 加工工艺要求

| 衬塑类别 | 加工工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| P0加工工艺 | 管道、管件均采用热滾衬技术。采用无缝钢管为基体现利用改性PO对软钢较强的附着力在管道內壁形成防腐层，使其既有金属的强度，又有PO耐腐蚀丶耐高温及低温丶耐负压丶抗老化。 | 必要是也可采用钢塑复合的加工方式 |

4. 设计制造及检验要求

4.1 负责对招标货物的设计、制造、检验、试验、包装和运输工作,确保到现场。

4.2 货物按本招标文件中指明的标准规范提出的要求进行检验和试验，在进行水压试验后，设备内表面经干燥处理且不得有任何残留物存在。

4.3 应有一套切实可行的质量控制程序，以保证产品的设计、制造、检验、试验能完全满足合同的要求。

4.4 管道材料应验收合格后方可进行制作加工，管道材料加工焊接面应光滑平整，不能有砂眼、尖角、毛刺等。制作完毕后内外都进行喷砂除锈，要求达到Sa2.5标准。内防腐面不能留有杂质、异物，应干净、平整，检验合格后再内衬防腐加工。衬里层要求延伸到法兰密封面，衬完后，采用电火花检测。

三、质量、性能保证及验收

3.1 质量保证

3.1.1投标人提供产品质量保证程序或计划，保证产品出厂合格率100%；

3.1.2投标人进行如下有关的质量检验并提供检验报告：

1）电火花检测报告：所有产品出厂必须全部通过电火花微孔探伤仪进行检测，在频率1.6×108赫兹、电压20~30KV之间，在内衬表面移动，以不超过50mm/s的速度进行扫描，不得有火花放电现象；

2）PO粉、钢材、管件、法兰等材料的化学分析和性能检测报告或产品质量合格证；