# 1  技术要求

1.1标准规范

钢棒在设计、制造、检验和验收中所要遵循的主要标准和规范应符合现行国家、行业及地方最新标准规范，但不限于此：

- GB/T 699-2008      《优质碳素结构钢》

- GB/T222-2006   《钢的化学成份用试样取样法及                                                                        化学成份允许偏差》

- GB/T2975-1998     《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》

- GB/T226-1991      《钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》

- GB/T1979-2001     《结构钢低倍组织缺陷评级图》

- GB/T228-2002      《金属拉伸试验方法》

- GB/T702-2008      《热扎钢和方钢尺寸、外形、质量及允许偏差》

- GB/T10561-2005    《钢中非金属夹杂物显微评定方法》

- GB/T2101-2008     《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》

- GB/T17505         钢及钢产品交货一般技术要求

- YB/T4550-2016     棒磨机用钢磨棒

1.2 材料要求

1.2.1磨煤机磨棒材质为65Mn圆钢，其元素含量如下：

| 牌号 | 化学成份，% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | P | S |
|  |  |  |  | 不大于 |  |  |  |  |
| 65Mn | 0.62～0.68 | 0.17～0.37 | 0.9～1.2 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.015 | 0.015 |

1.2.2 钢材的化学成分允许偏差应符合GB/T222的有关规定。

1.2.3力学性能:

磨棒调质热处理后按YB/T4550-2016要求取φ65mm热处理毛坯，测定其力学性能应符合下表要求。

| 抗拉强度Rm N/mm2 | 屈服强度Rel N/mm2 | 断后伸长率A % | 断面收缩率Z % | 冲击吸收供Aku2 J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥735 | ≥430 | ≥6 | ≥6 | 12 |

1.2.4 低倍组织

1.2.4.1 按GB/T226标准规定检测，钢材的横截面酸侵低倍组织试片上不得有目视可见的缩孔、气泡、裂纹、夹杂、翻皮和白点。

1.2.4.2 按GB/T1979评级，其级别应符合下表的规定。

| 一般疏松 | 中心疏松 | 锭型偏析 |
| --- | --- | --- |
| ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |

1.2.5 非金属夹杂物

按钢中GB/T10561检测钢中非金属夹杂物，其合格级别应符合下表规定。

| A类（级） |  | B类（级） |  | C类（级） |  | D类（级） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | Ds |
| ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |

1.2.6 表面质量

按GB/T699中6.9.1条压力加工用钢的表面质量要求执行。

1.2.7 超声波探伤

钢棒逐支进行超声波探伤，经超声波探伤后的轧材内部不得有缩孔、裂纹和白点。交货质量等级为A级。

1.3制造要求

1.3.1磨棒长度：5850mm(定尺供货)，偏差为±10mm。

1.3.2磨棒直径：Φ热轧圆钢的尺寸、外形、重量应符合 GB/T702的相关规定，尺寸允许偏差执行YB/T4550-2016的规定。

1.3.3磨棒的不圆度：不圆度不大于公称直径公差的65%。

1.3.4磨棒的直线度≤1.5/1000，最大不超过5mm。

1.3.5端头质量：钢材两端必须齐整，不允许切斜及有毛刺。

1.3.6断棒率: 根据YB/T4550-2016的规定，断棒率≦1% 。

1.3.7磨棒使用中,直径40mm以上不允许出现由产品质量问题导致的乱棒、弯棒、脱皮、掉块（渣）。

1.4 冶炼方法及交货状态

1.4.1 冶炼方法：电炉（或转炉）+ 炉外精炼 + 真空脱气；

1.4.2 交货状态

按用户需求，钢材必须按调质热处理（即淬火+回火）状态交货，其硬度和相关技术指标见下表。

| 交货状态 | 硬 度 值 范 围 |  | 淬硬层深度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 调 质 | HRC | 35~55 | ≥20mm |

钢棒热处理后应达到的技术要求：棒外表面硬度应能达到HRC50以上，淬硬层深度达到20mm（直径75mm）、即棒外环（表面至棒芯20mm）硬度达到HRC40以上，棒芯部硬度达到HRC35以上。

1.5质量要求：

1.5.1本磨棒专门用于棒磨机研磨煤浆，应有足够耐磨性和抗冲击性，不允许断裂、弯曲；

1.5.2磨棒的表面不得有目视可见的裂纹、结疤、折叠及夹杂；具有均匀的硬度和良好的机械性能，并具有耐腐蚀、不变形的性能。

1.5.3磨棒必须进行调质处理，并进行多辊式整体矫直。

# 2  供货范围

2.1  磨棒材料供货清单

见下表，报价人必须对所供的每种规格型号产品进行分项报价。

| 序号 | 规格 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф75×5850mm | 吨 | 150 |
| 1 | Ф65×5850mm | 吨 | 30 |
| 合计 |  | 吨 | 180 |

2.2 工作范围（包括单不限于）

2.2.1 磨棒的制造、检验和试验。

2.2.2 按相关规范进行包装、保护及运输。

2.2.3 提供有关的技术证明文件，如原材料质量证明书和复检报告、产品无损探伤报告、产品合格证、质保书复印件加盖报价人质保章、试验报告等。

2.2.4 “三包”技术服务， 售后服务。

# 3  检验、试验及监造

3.1 检验与试验

3.1.1试验方法

每批钢材的试验方法按下表的规定执行。

| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 1 | GB/T20066 | GB/T223 GB/T4336 |
| 2 | 拉 伸 | 2 | 不同根钢材 | GB/T228 GB/T2975 |
| 3 | 低倍组织 | 2 | 相当于钢锭头部不同根钢材 | GB/T226 GB/T1979 |
| 4 | 硬 度 | 3 | 不同根钢材 | YB/T4550-2016 |
| 5 | 夹杂物 | 2 | 不同根钢材 | GB/T10561 |
| 6 | 尺 寸 | 逐根 | 整根钢材上 | 卡尺、千分尺 |
| 7 | 表 面 | 逐根 | 整根钢材上 | 目 视 |

3.1.2报价人必须保证交货的磨棒符合本技术规格书的规定，必要时，采购人有权对标准GB/T699所规定的任一检验项目进行检查或验收。

3.1.3磨棒应按批检查和验收。每批有同一炉（罐）号、同一加工尺寸、同一交货状态［或同一热处理制度（炉次）］和同一表面状态的钢材组成，并提供相应书面证明。

3.1.4 报价人须委托有资质的第三方检测单位对磨棒关键参数（元素含量、力学性能、低倍组织、硬度、非金属夹杂物）进行检测，费用包含在总价中。

3.2 验收

磨棒的验收包括出厂验收和设备到货后的验收。这些验收并不免除报价人对合同所应负的责任和义务。

3.2.1 出厂验收

报价人在设备出厂验收前，做好以下工作：

3.2.1.1 竣工资料整理成册；

3.2.1.2 产品质量证明文件等相关资料。

3.2.2 设备到货验收

3.2.2.1 设备到货后按照索普股份相关规定进行三方共检。

3.2.2.2 设备到货验收主要包括：数量清点、重量过磅称重、外观检查、材质检查、金相检查、资料的审核以及采购人认为必要的抽检等。

3.2.2.4 在检验过程中发现的属报价人的缺损件及质量问题，报价人及时处理；如需采购人协助，采购人应积极配合。

3.2.2.6 磨棒在运行后期（直径40mm以上）发生变形视为质量不合格。

# 4  技术资料

报价人应提供的资料（不仅限于此），包括电子版一套，内容应符合GB/T2101-2008标准要求。

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量证明文件及复检报告 | 3套 |
| 2 | 产品无损探伤检验报告 | 3套 |
| 3 | 生产检验报告及试验报告 | 3套 |
| 4 | 产品合格证 | 3套 |
| 5 | 第三方检测报告 | 1套 |

# 5  质量保证

5.1报价人保证提供的磨煤机磨棒是全新的、未使用的，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质量保证期内，对由于制造和材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。

5.2 质保期：性能考核合格运行后12个月或货到现场验收合格后24个月（两者以先到者为准）。在质保期内，如磨棒出现质量问题（磨棒断裂、弯曲、变形），报价人将免费进行更换处理；按照质保要求更换的产品质保期将重新计算，一直到更换后的产品质保期结束。并由此给采购人的生产带来的经济损失由报价人赔偿。同时将报价人列入负面清单。

5.3磨煤机磨棒的最终验收在采购人安装施工现场进行。重量负偏差到5%以内的，且不影响安装、生产运行的，按比例扣除相应合同金额。若影响安装、生产运行的，不合格产品应退回报价人制造工厂，并按照采购人要求的工期重新提供合格产品，并承担采购人相应损失。